PCB焊接工艺要求                                                                         NORTION 质量管理文件QM033

	PCB

焊接工艺要求
	产品名称
	产品型号
	工序
	版本
	页数
	制订时间

	
	直流伺服
	KUNLUN8012_POW
	焊接
	V2
	1
	2021-12-9

	要求：
1. 手工操作要做防静电处理；
2. 所有元件紧贴铝基板焊接；
3. 露出焊盘的地方，加锡高度不低于0.2mm；
4. 所有插头插座要对齐中心位置，偏差要小于0.2mm；
5. 电解电容焊接时注意极性，尽量保证电容体在丝印封装内；
6. 插针不能弯曲，生产和运输过程中要注意；
7. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准。


	编制
	王志芳
	审核
	
	批准
	

	日期
	2021.12.09
	日期
	
	日期
	


