LD-IC-01_V1.3的三防漆遮挡示意图

- 黑框表示直插元件，喷漆后再进行焊接：①程序下载座1.25-6A，②触摸按键S1\S2，③电池插座PH-2AW；

红框表示喷漆时要遮挡的区域：④FPC-0.5-16P抽屉接口处，⑤FPC-0.5-8P翻盖接口处，⑥蜂鸣器口，⑦WIFI模块天线接口处，⑧TypeC座接口处。

要求：1）漆面喷涂均匀，连续，不得有缺漏或断裂；

- 漆面不得有大面积气泡、褶皱、漆面脱落现象；

①

注意：直插元件焊盘孔顶层底层和元件接口处都要遮挡，避免出现三防漆渗入现象；

⑥

⑦

⑤

④

③

②

②

图1. 顶层示意图

①

②

②

③

⑧

⑧

图2. 底层示意图

美纹纸示例

⑦

⑤

⑥

①

③

②

⑧

②

⑧

④

图3. 顶层示意图

①

②

⑧

⑧

③

②

图4. 底层示意图

①